| Типоразмер |  | Толщина стенки | Максимально рабочее давление (МПа) | Стоимость 1 метра(руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 18599-83 | ГОСТ18599-2001 |  |  | оптовая | розничная |
| 16т | 16 SDR 9 | 2,0+0,4 | 1.6 | 16 | 19 |
| 20 т | 20 SDR 11 | 2,0+0,4 | 1,25 | 20 | 22 |
|  | 20 SDR 9 | 2,3+0,5 | 1,6 | 21 | 23 |
| 25 с | 25 SDR 13.6 | 2,0+0,425 | 1,0 | 25 | 31 |
| 25 т | 25 SDR 11 | 2,3+0,5 | 1,25 | 28 | 33 |
|  | 25 SDR 9 | 2,8+0,5 | 1,6 | 32 | 38 |
| 32 с | 32 SDR 17 | 2,0+0,4 | 0,8 | 34 | 40 |
|  | 32 SDR 13.6 | 2,4+0,4 | 1,0 | 38 | 44 |
| 32 т | 32 SDR 11 | 3,0+0,5 | 1,25 | 46 | 53 |
|  | 32 SDR 9 | 3,6+0,5 | 1,6 | 54 | 62 |
| 40 сл | 40 SDR 21 | 2,0+0,4 | 0,63 | 42 | 48 |
|  | 40 SDR17.6 | 2,2 | 0,9 | 48 | 55 |
| 40 с | 40 SDR 17 | 2,4+0,5 | 0,8 | 47 | 54 |
|  | 40 SDR 13.6 | 3,0+0,5 | 1 | 48 | 56 |
| 40 т | 40 SDR 11 | 3,7+0,6 | 1,25 | 70 | 80 |
|  | 40 SDR 9 | 4,5+0,7 | 1,6 | 82 | 96 |
| 50 сл | 50 SDR 26 | 2,0+0,4 | 0,5 | 51 | 60 |
|  | 50 SDR 21 | 2,4+0,5 | 0,63 | 62 | 72 |
| 50 с | 50 SDR 17 | 3,0+0,5 | 0,8 | 75 | 86 |
|  | 50 SDR 13.6 | 3,7+0,6 | 1,0 | 94 | 108 |
|  | 50 SDR 11 | 4,6+0,7 | 1,25 | 109 | 125 |
|  | 50 SDR 9 | 5,6+0,7 | 1,6 | 130 | 149 |
| 63 сл | 63 SDR 26 | 2,5+0,5 | 0,5 | 81 | 94 |
|  | 63 SDR 21 | 3,0+0,5 | 0,63 | 94 | 109 |
| 63 с | 63 SDR 17.6 | 3,6+0,6 | 0,75 | 112 | 128 |
|  | 63 SDR 17 | 3,8+0,6 | 0,8 | 117 | 135 |
|  | 63 SDR 13.6 | 4,7+0,8 | 1,0 | 145 | 166 |
|  | 63 SDR 11 | 5,8 +0,9 | 1,25 | 173 | 198 |
|  | 63 SDR 9 | 7,1+1,1 | 1,6 | 206 | 238 |
|  | 75 SDR 33 | 2,3+0,5 | 0,4 | 89 | 103 |
| 75 сл | 75 SDR 26 | 2,9+0,5 | 0,5 | 110 | 127 |
|  | 75 SDR 21 | 3,6+0,6 | 0,63 | 135 | 155 |
| 75 с | 75 SDR 17.6 | 4,3+0,7 | 0,75 | 159 | 184 |
|  | 75 SDR 17 | 4,5+0,7 | 0,8 | 165 | 191 |
|  | 75 SDR 13.6 | 5,6+0,9 | 1,0 | 203 | 233 |
|  | 75 SDR 11 | 6,8+1,1 | 1,25 | 218 | 251 |
|  | 75 SDR 9 | 8,4+1,3 | 1,6 | 261 | 275 |
|  | 90 SDR 33 | 2,7+0,6 | 0,4 | 97 | 111 |
| 90 сл | 90 SDR 26 | 3,4+0,6 | 0,5 | 143 | 165 |
|  | 90 SDR 21 | 4,3+0,7 | 0,63 | 177 | 204 |
| 90 с | 90 SDR 17.6 | 5,2+0,8 | 0,75 | 202 | 295 |
|  | 90 SDR 17 | 5,4+0,8 | 0,8 | 240 | 277 |
|  | 90 SDR 13.6 | 6,7+1,1 | 1,0 | 292 | 336 |
| 90 т | 90 SDR 11 | 8,2+1,25 | 1,25 | 349 | 402 |
|  | 90 SDR 9 | 10,1+1,6 | 1,6 | 421 | 484 |
|  | 110 SDR 33 | 3,3+0,5 | 0,4 | 195 | 224 |
| 110 сл | 110 SDR 26 | 4,2+0,5 | 0,5 | 234 | 269 |
|  | 110 SDR 21 | 5,3+0,8 | 0,63 | 289 | 233 |
|  | 110 SDR 17.6 | 6,3+1,0 | 0,75 | 340 | 391 |
|  | 110 SDR 17 | 6,6+1,0 | 0,8 | 351 | 404 |
|  | 110 SDR 13.6 | 8,1+1,3 | 1,0 | 433 | 498 |
| 110 т | 110 SDR 11 | 10,0+1,5 | 1,25 | 520 | 599 |
|  | 110 SDR 9 | 12,3+1,9 | 1,6 | 625 | 718 |
|  | 125 SDR 33 | 3,9+0,5 | 0,4 | 248 | 290 |
|  | 125 SDR 26 | 4,8+0,8 | 0,5 | 305 | 348 |
| 125 сл | 125 SDR 21 | 6,0+0,9 | 0,63 | 373 | 427 |
|  | 125 SDR 17.6 | 7,1+1,1 | 0,75 | 438 | 503 |
| 125 с | 125 SDR 17 | 7,4+1,2 | 0,8 | 457 | 526 |
|  | 125 SDR 13.6 | 9,2+1,4 | 1,0 | 556 | 640 |
| 125 т | 125 SDR 11 | 11,4+1,8 | 1,25 | 676 | 778 |
|  | 125 SDR 9 | 14,0+2,1 | 1,6 | 807 | 927 |
| 140 сл | 140 SDR 33 | 4,6+2,1 | 0,4 | 227 | 260 |
|  | 140 SDR 26 | 5,4+0,9 | 0,5 | 389 | 446 |
|  | 140 SDR 21 | 6,7+1,1 | 0,63 | 470 | 541 |
| 140 с | 140 SDR 17.6 | 8,0+1,2 | 0,75 | 551 | 634 |
|  | 140 SDR 17 | 8,3+1,3 | 0,8 | 572 | 658 |
|  | 140 SDR 13.6 | 10,3+1,6 | 1,0 | 697 | 761 |
| 140 т | 140 SDR 11 | 12,7+2 | 1,25 | 844 | 970 |
|  | 140 SDR 9 | 15,7+2,4 | 1,6 | 1014 | 1167 |
| 160 л | 160 SDR 41 | 4+0,6 | 0,4 | 327 | 376 |
|  | 160 SDR 33 | 4,8+1,0 | 0,5 | 374 | 430 |
| 160 сл | 160 SDR 26 | 6,2+1,0 | 0,63 | 500 | 576 |
|  | 160 SDR 21 | 7,7+1,2 | 0,8 | 613 | 705 |
|  | 160 SDR 17.6 | 9,1+1 | 0,75 | 716 | 824 |
|  | 160 SDR 17 | 9,5+1,4 | 1,0 | 748 | 861 |
|  | 160 SDR 13.6 | 11,8+1,8 | 1,25 | 912 | 1049 |
| 160 т | 160 SDR 11 | 14,6+2,2 | 1,6 | 1105 | 1270 |
|  | 160 SDR 9 | 17,7+2,3 | 2,0 | 1322 | 1520 |
| 200 т | 200 SDR 11 | 19 | 12,5 | 1550 | 1780 |
| 225 т | 225 SDR 13.4 | 16.6+2.5 | 20.5 | 1380 | 1587 |
| 250 т | 250 SDR 13.6 | 16 | 10.0 | 1650 | 1895 |

примечание :

л-легкая

сл-среднелегкая

с-средняя

т-тяжелая

SDR-величина равная отношению наружного диаметра к толщине стенки.

При закупке большой партии дейсвуют гибкие скидки.

Трубы по желанию заказчика поставляются в отезках от 5,5 до 12 м., или в бухтах по 100 м (за исключением труб 110 SDR 11.110 SDR 9 и диаметром больше 110 мм)

По оптовым ценам отпускается товар в рулонах по 100 метров или стандартные прямые отрезки имеющихся размеров на скаде, не отмеряя и не отрезая на куски.

Трубы не подвержены коррозии, не зарастают. В случае замерзания воды в полиэтиленовых трубах, они сохраняют свои эксплуатационные характеристики после оттаивания воды.

Срок эксплуатации труб из полиэтилена не менее 50 лет.